《高聚物近代测试》课程教学大纲

课程代码：MMEN3006

课程类别：通识教育课程（或大类基础课程、专业教学课程√、全校性任意选修课程等）

授课对象：高分子材料科学与工程专业

开课学期：春季

学    分：2 学分

主讲教师：袁莉

指定教材：杨万泰 主编，《聚合物材料表征与测试》，中国轻工业出版社，2008年7月

一、教学目的：

本课程主要介绍各种光谱分析（紫外光谱、荧光光谱、红外光谱、激光拉曼光谱）、核磁共振与电子顺磁共振波谱法、气相色谱法与反气相色谱法、高聚物的热解分析、热分析（DTA、DSC、TG）、聚合物的热力学分析、分子量分布的测定、高聚物的透射电子显微术及扫描电子显微术、电子衍射及其在聚合物结构研究中的应用等内容。通过该课程使学生了解并掌握高聚物各种测试方法的测试原理、制样技术、图谱解析法、结果分析与处理等方法以及它们在高聚物研究领域的具体应用，以便为今后的研究工作奠定扎实的基础。

二、课程内容

第一章 绪论

教学内容

- 高聚物结构和形态的特点

教学要点：高聚物聚集态的结构

- 高聚物的状态及其行为

教学要点：高聚物分子运动所表现的状态特点

第三节  高聚物结构和性能测定方法概述

一、高聚物结构的测定方法

二、高聚物分子运动（转变与松弛）的测定

三、高聚物性能的测定

教学要点：高聚物结构与性能测定方法分类

- 红外光谱

教学内容

- 基本概念

教学要点：红外光谱的范围，基本原理，表示方法，基团特征频率，聚合物红外光谱的特点。

- 制样方法

教学要点：溶液流延膜发、热压薄膜法、溴化钾压片法、溴化钾涂膜法、液体池法

- 影响吸收带位移和谱图质量的因素

教学要点：影响吸收谱带位移的外部因素和内部因素；影响质量谱图的仪器及环境因素。

- 解析红外谱图的三个基本要素

教学要点：谱带位置、谱带的形状、谱带的强度

- 傅立叶变换红外光谱仪

教学要点：傅立叶红外变化红外光谱仪工作原理

- 红外光谱在聚合物结构分析中的应用

教学要点：定性分析、混合物的分离与分析、定量测定高聚物的链结构、在聚合物反应研究中的应用

- 激光拉曼散射光谱法

教学内容

- 基本概念

教学要点：拉曼散射、拉曼位移，拉曼光谱与红外光谱的比较

- 实验方法

教学要点：仪器组成及样品放置

- 拉曼光谱在聚合物结构研究中的应用

教学要点：拉曼光谱的选择定则与高分子构象，高分子的红外二向色性及拉曼去偏振度，聚合物形变及生物大分子的拉曼光谱研究

- 紫外光谱

教学内容

- 概述

教学要点：电子跃迁的方式，吸收带的类型，生色基与助色基，谱图解析步骤

- 紫外光谱仪

教学要点：仪器结构、测试原理、谱图表示方法、吸光系数与吸光度

- 紫外光谱在高分子结构研究中的应用

教学要点：定性分析、定量分析、聚合物反应动力学研究

- 核磁共振谱

教学内容

- 概述

教学要点：原子核的磁矩与自旋角动量、拉莫尔进动、核磁共振

- 核磁共振仪

教学要点：核磁共振仪结构、测试原理

- 1H核磁共振波谱

教学要点：屏蔽作用与化学位移、耦合常数、谱图的表示方法、影响化学位移的主要因素、谱图解析实例

- 13C核磁共振波谱

教学要点：13C-NMR与1H-NMR的比较，谱图解析

- 高分辨1H-NMR在高分子结构研究中的应用

教学要点：高分子材料的定性鉴别，共聚物组成的测定几何异构体的测定，共聚物序列结构的研究

- 13CNMR在高分子结构研究中的应用

教学要点：高分子材料的定性鉴别，高分子立体规整性的测定，支化结构的研究，键接方式的研究

- 质谱

教学内容

- 概述

教学要点：质谱分析方法的特点，质谱中的离子，判断分子离子峰的办法

- 质谱仪

教学要点：质谱仪的结构，测试原理

- 质谱图的表示和解释方法

教学要点：质谱的表示方法，解释质谱图的一般方法

第七章  X射线法

教学内容

- 大角X射线衍射法

教学要点：基本原理，多晶X射线衍射方法，多晶X射线衍射方法在高聚物中的应用

- 小角X射线衍射法

教学要点：基本原理，应用

第八章  数据相对分子质量的测定

教学内容

- 端基滴定法

教学要点：测试原理，影响因素

- 冰点降低法

教学要点：测试原理，实验仪器及测试，影响因素

- 蒸汽压下降法

教学要点：测试原理，实验仪器及测试，影响因素

- 膜渗透压法

测试原理，实验仪器，影响因素

- 光散射法测定质均相对分子量

教学内容

- 基本原理

教学要点：测试原理

- 仪器结构及影响因素

教学要点：仪器结构及测试方法，影响因素

- 光散射法的应用

教学要点：测定绝对质均相对分子量和第二维利系数，测定聚合物的均方末端距，与GPC联机使用，黏度方程中参数的确定，测定聚合物的组成

- 黏度法测定聚合物相对分子量

教学内容

- 基本原理

教学要点：基本原理

- 粘度计的基本结构及影响因素

教学要点：粘度计的基本结构及测量，影响因素

- 黏度法的应用

教学要点：测定聚合物的支化度，研究分子链尺寸

第十一章  凝胶渗透色谱

教学内容

- GPC的基本原理

教学要点：GPC的基本原理

- 凝胶渗透色谱仪的基本结构

教学要点：GPC的基本结构：泵系统、进样系统、加热恒温系统、分离系统、检测系统

- 样品制备方法

教学要点：样品的制备方法：干燥、样品浓度、溶解时间、过滤

- 数据处理方法

教学要点：建立校正曲线，计算相对分子质量和相对分子质量分布，普适校正

- GPC的应用

教学要点：测定聚合物相对分子质量及分布，GPC积分曲线，聚合物中助剂的测定，制备窄分布聚合物，研究支化聚合物，多组分含量样品分析，聚合物反应及动力学研究，弹性体中双键分布的分析

第十二章  差示扫描量热法和差热分析法

教学内容

- DSC和DTA基本原理

教学要点：DTA和DSC基本原理

- 实验技术

教学要点：试样制备，基线、温度和热量的校正，主要影响因素，熔点和玻璃化转变温度的确定

- 应用

教学要点：聚合物玻璃化转变的确定，聚合物熔融/结晶转变的研究，对多组分聚合物的研究，聚合物化学转变研究

第十三章  热重分析

教学内容

- 热重分析仪TG基本原理

教学要点：基本原理

- 实验技术

教学要点：试样量和试样皿，升温速率，气氛的影响，挥发物的冷凝，浮力，TG失重曲线的处理和计算。

- 应用

教学要点：聚合物热稳定性的评价，组成的剖析，用热重法研究聚合物固化，用热重法研究聚合物中添加剂的作用及聚合物降解反应动力学，

第十四章  动态力学热分析

教学内容

- 动态力学分析基础

教学要点：材料的黏弹性，静态黏弹性和动态黏弹性，动态力学性能测试原理

- 动态力学分析技术

教学要点：自由振动，强迫振动，强迫非共振法

- 动态力学分析方法在聚合物研究中的应用

教学要点：动态理学温度扫描，动态力学频率扫描，动态力学时间扫描

第十五章  旋转式流变仪

教学内容

- 仪器结构与原理

教学要点：同轴圆筒粘度计，平行平板粘度计，椎板粘度计，门尼粘度计

- 应用

教学要点：聚合物黏度对温度变化，法向应力差的确定

第十六章  毛细管黏度计

教学内容

- 仪器结构组成及原理

教学要点：仪器结构及原理

- 实验技术

教学要点：样品要求，影响因素

- 毛细管流变仪的应用

教学要点：指导合成，研究添加剂对原材料流变性能的影响，聚合物黏弹性的研究，研究不同材料对温度的敏感性，剪切诱导结晶与压力突增现象

第十七章  相对流变仪—装有混合器测量头的转矩流变仪

教学内容

- 仪器结构及原理

教学要点：仪器结构，旋转流变仪的原理

- 实验技术

教学要点：试样制备，影响因素

- 转矩流变仪的应用

教学要点：研究添加剂对原料性能的改善，测试聚合物耐热性及耐剪切稳定性，增塑剂吸收情况的研究等

第十八章  光学显微镜法

教学内容

- 光学显微镜的结构原理

教学要点：偏光显微镜结构及原理，相差显微镜的结构及原理

- 样品的制备技术

教学要点：热压制膜，溶液浇铸制膜，切片，打磨

- 光学显微镜在高分子结构研究中的应用

教学要点：偏光显微镜研究聚合物结晶过程、成核、球晶大小等应用

第十九章  电子显微镜法

教学内容

- 基本原理

教学要点：电子与试样相互作用产生的各种信息，透射电镜的基本原理，扫描电镜基本原理

- 样品制备技术

教学要点：样品的基本要求，SEM的一般制样方法，TEM的一般制样方法

- 电子显微镜在高分子结构研究中的应用

教学要点：观察聚合物聚集态结构，研究聚合物多相复合体系等

第二十章  原子力显微镜在聚合物领域中的应用

教学内容

- 研究聚合物的结晶过程及结晶形貌

教学要点：研究聚合物球晶在结构和形态上的演变过程

- 观察聚合物膜表面的形貌

教学要点：研究聚合物表面形貌

- 研究聚合物单链的导电性能

教学要点：研究单链导电分子的导电性

- 研究聚合物纳米复合材料

教学要点：研究聚合物纳米复合材料的，提供相图等

三、各章课时分配表

| 章序号 | 章内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 绪论 | 1 |
| 第二章 | 红外光谱 | 3 |
| 第三章 | 激光拉曼散射光谱 | 2 |
| 第四章 | 紫外光谱 | 1 |
| 第五章 | 核磁共振谱 | 2 |
| 第六章 | 质谱 | 1 |
| 第七章 | X射线法 | 3 |
| 第八章 | 数均相对分子质量的测定 | 1 |
| 第九章 | 光散射法测定质均相对分子质量 | 1 |
| 第十章 | 黏度法测定聚合物相对分子量 | 1 |
| 第十一章 | 凝胶渗透色谱 | 2 |
| 第十二章 | 差示扫描量热法和差热分析法 | 3 |
| 第十三章 | 热重分析 | 2 |
| 第十四章 | 动态力学热分析 | 4 |
| 第十五章 | 旋转式流变仪 | 1 |
| 第十六章 | 毛细管黏度计 | 1 |
| 第十七章 | 相对流变仪—装有混合器测量头的转矩流变仪 | 1 |
| 第十八掌 | 光学显微镜法 | 2 |
| 第十九章 | 电子显微镜法 | 3 |
| 第二十章 | 原子力显微镜在聚合物领域中的应用 | 1 |
| 总 计 |  | 36 |
| 以上内容根据实际情况可机动调节 |  |  |

参考书目

      - 吴刚 编《材料结构表征及应用》, 化学工业出版社，2002年1月

      - 王培铭，许乾慰 著,《材料研究方法》，科学出版社,2006年1月

      - 王富耻 主编，《材料现代分析测试技术》，北京理工大学出版社，2006年1月

      - 黄新民  主编，《材料分析测试方法》，国防工业出版社，2006年1月

      - 常铁军 刘喜军 主编，《材料近代分析测试方法》，哈尔滨工业大学出版社，2005年8月

执笔人：袁莉

2009 年10月16日