《材料科学基础》课程教学大纲

课程编号：INME3001

课程类别：专业教学课程

授课对象：无机非金属材料专业

开课学期：秋季

学    分：3学分

主讲教师：张英

指定教材：陆佩文，《无机材料科学基础》，武汉理工大学出版社，1996年

张联盟，《材料科学基础》，武汉理工大学出版社，2004年

一、教学目的：

《材料科学基础》是无机非金属材料工程专业本科生必修的一门专业基础理论课。通过本课程的学习使学生了解无机材料的组成、结构与性能的关系；了解相平衡的有关知识和温度、压力、浓度等外界条件对相平衡的影响，掌握分析相图的基本方法和步骤，了解无机材料专业相图以及在生产中的应用；掌握无机材料生产制备过程中的物理化学变化过程的速度、机理以及影响因素。使学生能用理论来阐明无机材料形成过程的本质，掌握应用理论来解决生产实际问题的方法，从而为今后从事无机材料生产和新材料研究、开发提供坚实的理论基础。

二、课程内容

第一章  材料引言

1、教学内容

材料是人类社会赖以生存的物质基础和科技发展的技术先导， 主要介绍了材料的类型，材料组成-结构-性质-工艺-环境的关系及材料的选择。

2、教学要点

本章主要从材料科学一级学科的层次上阐述材料的分类方法，认识材料的基本性质，了解材料的基本用途及其在使用中的环境行为效应，掌握选择材料的基本原则，建立起对材料的感性认识。

第二章  晶体结构

1、教学内容

晶体学基础包括质点的紧密堆积原理，内因外因对晶体结构的影响因素；无机化合物晶体结构包括常见的AX型、AX2型、ABO3型无机化合物的基本结构特征，无机化合物晶体结构与鲍林规则的应用；硅酸盐晶体结构包括硅酸盐晶体的组成表征、结构特点及分类，五种常见结构的特征。

2、教学要点

掌握晶体紧密堆积原理及其应用；了解离子的相对大小、配位数、离子极化对晶体结构的影响；鲍林规则在分析晶体结构中的作用，理解晶体的微观结构及其与晶体性质之间的关系，对于结构复杂的硅酸盐晶体，掌握其结构与性能，性能与应用的关系，掌握硅酸盐晶体结构的特点。

第三章  晶体结构缺陷

1、教学内容

晶体结构缺陷的类型；点缺陷包括缺陷符号的表征，缺陷反应式的写法，缺陷浓度的计算问题；线缺陷；面缺陷；固溶体包括固溶体的分类、类型及研究方法；非化学计量化合物包括特点介绍、四种基本非化学计量化合物特征描述，对晶体结构的影响。

2、教学要点

掌握缺陷形成的原因、类型、缺陷的产生、复合和运动，及在实际生产中对缺陷的利用；重点掌握基本的缺陷反应式的写法，缺陷浓度的计算。掌握固溶体产生的原因、分类，了解其对晶体性质的影响及固溶体类型的判断；掌握非化学计量化合物产生的原因、分类及特点，了解其对晶体结构的影响。

第四章  非晶态结构与性质

1、教学内容

熔体结构的认识，包括与晶体的区别，硅酸盐熔体结构聚合物理论；熔体的性质包括粘度和表面张力对熔体性质的影响；玻璃的形成；玻璃的结构；常见玻璃的类型。

2、教学要点

掌握熔体的结构和性质的相互关系及制约规律，对了解无机非金属材料、粉末冶金制品、聚合物材料的结构及性质、材料制备与加工方法及工艺参数的选择具有重要意义；熔体的工艺性质，粘度、表面张力与组成及温度的关系是重点掌握的内容。玻璃形成的条件对玻璃的选择与设计的指导意义。及玻璃参数对玻璃结构特征和性能的影响。

第六章  相平衡和相图

1、教学内容

相平衡的基本概念，研究方法；一元系统相图及其分析方法；二元相图类型及其分析方法，及二元专业相图的特点应用；三元相图的类型及分析方法，三元专业相图的特点及应用。

2、教学要点

分析相图，了解不同晶型之间的平衡关系及转变规律，并会运用相图分析、指导实际生产过程中出现的各种问题；而二元以上的相图为多元相图，了解和掌握多元系统相图之间几何要素的内在联系；三元相图知识是分析多元相图的基础，需要注意以下问题：判断化合物的性质、划分副三角形、判断界线温度的走向及界线性质、确定三元无变量点的性质，分析冷却析晶过程及冷却析晶过程中各相含量的计算。

第七章  基本动力学过程——扩散

1、教学内容

菲克定律及应用；扩散的微观机制及扩散系数；扩散系数与浓度的关系，多元系统中的扩散及几个方法和公式；影响扩散系数的因素。

2、教学要点

了解菲克定律在扩散动力学的应用，掌握扩散系数的描述方法；了解扩散系数与浓度的关系，多元系统中的扩散的热力学问题；重点掌握影响扩散系数的内因和外因。

第八章  材料中的相变

1、教学内容

相变分类及相变的条件；液相-固相的转变——成核-生长相变包括晶核生成速率、晶体生长速率及影响结晶速率的因素分析；液相-液相的转变——调幅分解，包括玻璃的分相、调幅分解的动力学过程和分相的结晶化学观点讨论。

2、教学要点

材料的性能取决于材料的结构，这种结构在很大程度上就是材料的显微结构或相结构，而相变过程正是材料的显微结构形成过程，因此，研究、控制、利用相变就可以有效地改善材料的使用性能。了解固态相变理论，相变分类、机理。重点掌握成核-生长相变和调幅分解相变机理。

第九章  材料制备中的固态反应

1、教学内容

固态反应的分类和特征；固态反应过程和机理；固态反的一般应动力学关系、化学动力学范围和扩散动力学范围；化学组成、反应物颗粒大小及均匀性、温度、气氛、压力对固态反应的影响。

2、教学要点

了解固态反应的特点和反应机理；掌握固态反应动力学的一般速度关系；认识杨德方程和金斯特林格方程。重点掌握影响固态反应的因素。

第十章  烧结

1、教学内容

烧结理论及分类；烧结过程及机理；固相烧结初、中、末期的动力学过程；再结晶和晶粒长大；液相烧结的特点、机理和动力学过程；影响烧结的因素。

2、教学要点

掌握烧结的传质机理；掌握烧结初期、中期和末期的烧结动力及相互的差别；掌握初次再结晶、晶粒长大和二次再结晶之间的区别；了解影响烧结的因素。学习难点为：烧结的各种传质机理；烧结初期、中期和末期的烧结动力学方程；晶粒长大和二次再结晶的区别和对材料性能的影响和工艺控制。

三、各章课程分配表

| 章序号 | 章内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 1.1 1.2 1.3 | 材料引言 材料类型 材料组成、结构、性质、工艺及其与环境的关系 材料的选择 | 1 |
| 第二章 2.3 2.5 2.6 | 晶体结构 晶体中质点的堆积 无机化合物结构 硅酸盐晶体结构 | 8 |
| 第三章 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 | 晶体结构缺陷 晶体结构缺陷的类型 点缺陷 线缺陷 面缺陷 固溶体 非化学计量化合物 | 6 |
| 第四章 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | 非晶态结构与性质 熔体的结构 熔体的性质 玻璃的形成 玻璃的结构 常见玻璃类型 | 6 |
| 第六章 6.1 6.2 6.3 6.4 | 相平衡和相图 相平衡及其研究方法 单元系统 二元系统 三元系统 | 9 |
| 第七章 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 | 基本动力学过程——扩散 扩散动力学方程——菲克定律 菲克定律的应用 固体扩散机构与扩散系数 扩散系数与浓度的关系——俣野方法 多元系统中的扩散 影响扩散系数的因素 | 6 |
| 第八章 8.1 8.2 8.3 | 材料中的相变 相变概述 液相-固相的转变——成核-生长相变 液相-液相的转变——调幅分解 | 6 |
| 第九章 9.1 9.2 9.3 9.5 | 材料制备中的固态反应 固态反应的概论 固态反应机理 固态反应动力学 影响固态反应的因素 | 3 |
| 第十章 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.7 | 烧结 烧结概述 烧结过程及机理 固相烧结 再结晶和晶粒长大 液相烧结 影响烧结的因素 | 9 |
| 总计 |  | 54 |

参考书目

- 张志杰. 材料物理化学. 化学工业出版社,2006

- 浙江大学等编. 硅酸盐物理化学. 中国建筑工业出版社,1980

- 饶东生主编. 硅酸盐物理化学. 冶金工业出版社,1980

- 周亚栋编著. 无机材料物理化学. 武汉工业大学出版社,1994

- 胡志强主编.无机材料科学基础教程.化学工业出版社,2004

- 胡庚祥，蔡珣主编. 材料科学基础. 上海交通大学出版社,2000

- 谢希文，过梅丽主编.材料科学基础. 北京航空航天大学出版社,1999

- 叶瑞伦等编. 无机材料物理化学. 中国建筑工业出版社,1986

- 贺蕴秋、王德平等编著. 无机材料物理化学. 化学工业出版社 2005

- 王国梅.材料物理.武汉理工大学出版社,2004

执笔人：张英

__2009 __年_  11  _月__ 16__日